| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.01.2006 |
| --- |
| Дикко Флекс 30 - Dicco Flex 30 |  |
| ТИП | Двухкомпонентная модифицированная краска на основе алкидоаминовой смолы. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающая и эластичная краска для наружных работ. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется, например, для окраски деревянных оконных блоков и наружных дверей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Краска с тиксотропными свойствами. Подходит для электростатического распыления. |
| Цвета | Белый NCS S 0502-Y (752 255L). |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Расход | Рекомендуемое кол-во (разбавленной на 10%) Теоретический расход мокрой/ в один слой теоретическая толщина сухой пленки 130 гр/м2 50 мкм 9 - 10 м2/л На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1027, 1033 и 1046 |
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 752-серия Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или код 006 2093 (при электростатическом распылении), или отвердитель 990 2219 (без содержания этанола). |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 20 - 25 сек Безвоздушное распыление 25 - 30 сек Электростатическое распыление 20 - 25 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. |
| Время высыхания | При 110-120 г/м2 20 ºC 50 ºC Сухая для последующей обработки, спустя 24 часа 3 – 4 часа Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 56% по объему, 70% по весу. |
| Плотность | 1,2 - 1,3 кг/л. |
| Код | Краска - 752-серия (уточните код у технического специалиста Tikkurila Industrial Coatings), отвердитель - 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
| Свидетельство о государственной регистрации | DICCO FLEX 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола) и перемешать. Для электростатического распыления добавить 8% по объему отвердителя 006 2093 и Растворителя 1046. Разбавить до требуемой вязкости. Дать смеси стабилизироваться полчаса и проверить вязкость снова. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси краски. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1027, 1033 или 1046. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 390 гр/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в краске (разбавленной на 20 % по объему) составляет 476 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.