| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.06.2006 |
| --- |
| Пиньясол - Pinjasol |  |
| ТИП | Лессирующий грунтовочный состав на растворителях. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей вне помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окон, наружных дверей, стен, бревенчатых домов и т.д. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Содержит эффективные компоненты, защищающие древесину от грибков гнили и плесени. |
| Цвета | Прозрачный. |
| Расход | 8 - 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1054 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Окунание вязкость при поставке Нанесение кистью вязкость при поставке Распыление вязкость при поставке |
| Время высыхания | При нанесении 110 - 120 гр/м2 + 20 ºC Сухой для последующей обработки, спустся 6 - 12 ч Состав сухой для штабелирования, через 24 ч Внимание! Темные цвета сохнут медленнее. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 8% по объему, 10% по весу. |
| Плотность | 0,84 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев при +23 ºC. |
| Код | 005 0840 |
| Свидетельство о государственной регистрации | DiccoColor274-s,294-s Diccolasyr Pinjasol PinjasolColor PinjaColor |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и состава должна быть во время нанесения и сушки выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Обработка | Перед применением состав тщательно перемешать. Состав готов к применению без разбавления. При необходимости разбавить Растворителем 1054. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1054. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 760 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готового состава (разбавленного на 10% по объему) составляет 765 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061054 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.