| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 29.09.2009 |
| --- |
| Пиньясол Про - Pinjasol Pro |  |
| ТИП | Масляная краска для наружных работ, содержащая льняное масло. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделочной окраски обшивочных досок и других деревянных поверхностей вне помещения. Особенно хорошо подходит для применения на промышленных окрасочных линиях. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |
| Цветовые каталоги | Цвета из каталогов "Тиккурила Фасад" и "Краски для Дома". |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | 6 - 8 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Способ нанесения | Распыление и кистью. |
| Время высыхания | Перед штабелированием 24 часа. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 63 % по объему (A-база) Около 60 % по объему (C-база) |
| Плотность | 1,2 кг/л (A-база) 1,1 кг/л (C-база) |
| Хранение | 12 месяцев. |
| Код | 246 6001 (база A), 246 6003 (база C). |
| Свидетельство о государственной регистрации | DiccoColor274-s,294-s Diccolasyr Pinjasol PinjasolColor PinjaColor |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Обработка поверхности | Перед применением краску тщательно перемешать. Краска готова к применению без разбавления. При необходимости разбавить Растворителем 1050. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1050. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 310 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готового состава (разбавленного на 10% по объему) составляет 370 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.