| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.06.2006 |
| --- |
| Диккопласт 30, 80 - Diccoplast 30, 80 |  |
| ТИП | Двухкомпонентная краска кислотного отвержденя. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающая, износостойкая краска для работ внутри помещения. Хорошо заполняет поры. На краску Диккопласт 30 имеется MED-сертификат № VTT-C-4032-15-09. Краску можно применить для отделки мебели и других деревянных поверхностей внутри помещения судов. |
| Цвета | Белый 0201 и черный 0202 (черный цвет только в 754-серии). |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. |
| Степень блеска | Полуматовая и Глянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Отвечает требованиям нормы DIN 55 666: содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | Рекомендуемое кол-во (не разбавленной) Теоретический расход мокрой / в один слой теоретическая толщина сухой пленки 115 гр/м2 50 мкм 11 - 12 м2/л |
| Растворитель | 1027 и 1033 |
| Соотношения смешивания | Краска - 100 объемных частей, 754-серия, 634-серия Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 20 - 25 секунд Безвоздушное распыление 25 - 30 секунд Лаконалив 40 - 50 секунд |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. |
| Время высыхания | При расходе 110-120гр/м2 50 ºC 70 ºC ИКС Сухая для штабелирования, спустя 40 – 60 мин 30 – 40 мин 3 – 5 мин Сухая для упаковки, спустя 2-3 часа ок.1 часа 3-5 мин. Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 60% по объему, 74% по весу (754 7221). |
| Плотность | 1,1 – 1,4 кг/л (в зависимости от цвета). |
| Код | Краска - 754-серия, 634-серия (уточните код у технического специалиста Tikkurila Oy), отвердитель - 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
| Свидетельство о государственной регистрации | DICCOPLAST 30&80 |
| MED Certificate | VTT-C-4032-15-09 Diccoplast 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1027 или 1033. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 360 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 450 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oy. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности | Diccoplast 30 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 9902219 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.