| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.06.2006 |
| --- |
| Диккопласт Эластик Праймер - Diccoplast Elastic Primer |  |
| ТИП | Двухкомпонентная грунтовка кислотного отверждения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей как внутри помещения, так и снаружи. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для наружных дверей, деталей мебели и МДФ-плит. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающая и эластичная грунтовка. Хорошо шлифуется и заполняет поры. |
| Цвета | Белый 0201 и черный 0202. |
| Степень блеска | Матовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Отвечает требованиям нормы DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. |
| Расход | 5 – 6 м2/л (100 мкм). На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1027 и 1033 |
| Соотношения смешивания | Грунтовка - 100 объемных частей, 691-серия. Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098. |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 18 - 25 секунд Безвоздушное распыление 25 - 30 секунд |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. |
| Время высыхания | При расходе 110 - 120 гр/м2 50 ºC 70 ºC IRM Перед шлифованием, спустя 30 - 40 мин 20 - 30 мин 2 - 3 мин Температура штабелирования ниже 35 ºC. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 57% по объему, 73% по весу. |
| Плотность | 1,4 кг/литр. |
| Код | Грунтовка - 691 0201 (белый), 691 0202 (черный), отвердитель - 006 2098. |
| Свидетельство о государственной регистрации | DICCOPLAST ELASTIC PRIMER |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха - ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси краски. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1027 или 1033. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 370 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 460 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061027 MSDS RUS |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Hardener 0062098 MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.