| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.03.2009 |
| --- |
| Колонол - Colonol |  |
| ТИП | Алкидная шпаклевка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для шпатлевания и выравнивания отверстий деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей вне и внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей, окон, лодок, транспортных машин и т.п. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Выровненная поверхность может быть окрашена или залакирована водоразбавляемыми, латексными, алкидными, масляными, а также каталитными материалами. Легко шлифовать и циклевать. |
| Цвета | Белый. |
| Расход | 6 – 8 м2/л (100 мкм). |
| Растворитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наносится шпателем или распылителем. |
| Время высыхания | Через 1 – 2 часа. Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и от шпатлюемого материала. |
| Сухой остаток | Около 71% по объему и 87% по весу. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Код | 007 2084 |
| Свидетельство о государственной регистрации | COLONOL |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой и температура не менее +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Новые, неокрашенные поверхности: Удалить грязь, пыль и отслаивающиеся частицы с поверхности. Грунтование пористых поверхностей грунтовкой ЕХУ улучшает адгезию. Грунтовку можно разбавить приблизительно на 10% Уайт-спиритом 1050. Ранее окрашенные поверхности: Промыть поверхность моющим средством Маалипесу и тщательно сполоснуть водой. После сушки поверхности, удалить отслаивающуюся краску скребком и отшлифовать всю поверхность. Удалить пыль. Шпаклевание: Шпаклевку нанести шпателем прямо на деревянные, древесностружечные, волокнистые и металлические поверхности или на сухую грунтовку. Используется для заполнения или выравнивания отверстий, трещин и швов. При распылении разбавить при необходимости Уайт-спиритом 1050. При нанесении шпателем разбавить при необходимости. Колонол может быть покрыт алкидной, латексной краской или грунтовкой, межслойной грунтовкой или финишным покрытием, содержащими сильные растворители. |
| Обработка | Шпаклевку нанести шпателем прямо на деревянные, древесностружечные, волокнистые и металлические поверхности или на сухую грунтовку. Используется для заполнения или выравнивания отверстий, трещин и швов. При распылении разбавить при необходимости Уайт-спиритом 1050. При нанесении шпателем разбавить при необходимости. На шпаклевку можно нанести грунтовку, межслойную грунтовку и отделочную краску, содержащую сильные растворители. Также можно нанести обычную алкидную или латексную краску. |
| Очистка инструментов | Уайт-спирит 1050. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет - 240 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Colonol 0072084 MSDS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.