| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 17.09.2007 |
| --- |
| Пинья Силер - Pinja Sealer |  |
| ТИП | Двухкомпонентный грунтовочный состав на растворителях для деревянных поверхностей. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий грунтовочный состав для деревянных поверхностей, используемых внутри и вне помещений. Наносится также и статическим распылением. Подходит в качестве грунтовки под покрывные водоразбавляемые и органоразбаляемые краски. Рекомендуется использовать в качестве грунтовочного состава для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Уменьшает впитывание влаги поверхностью дерева и препятствует его набуханию. Также снижает изменение цвета при окраске в области сучков. Содержит эффективные противогрибковые и противоплесневые компоненты. |
| Цвета | Прозрачный. |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 8 - 10 м2/л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | 1082 |
| Соотношения смешивания | Защитный состав - 100 частей по объему, код 900 2001. Отвердитель - 10 частей по объему, код 990 2019 |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление под низким давлением 20 - 25 сек Распыление под высоким давлением 20 - 25 сек Окунание 15 - 25 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 3 суток. |
| Время высыхания | При нанесении 80 - 100 гр/м2 40 ºC 50 ºC Состав сухой для штабелирования, через 30 мин 20 мин На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха. |
| Сухой остаток | около 9% по объему, около 11% по весу готовой смеси. |
| Плотность | 0,9 кг/л |
| Код | Защитный состав - 900 2001, отвердитель - 990 2019. |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA SEALER |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и защитного состава должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Тщательно смешать защитный состав. Добавить 10% по объему отвердитель 990 2019 или отвердитель 990 1929 (последний применяется вне помещений для деревянных поверхностей, обработанных ранее маслом)и тщательно перемешать. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1082. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 820 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 816 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Sealer 9002001 |  |
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061082 |  |
| Паспорт техники безопасности отвердителя | Pinja Sealer Hardener 9902019 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.