| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.01.2006 |
| --- |
| Увикол - Uvicol |  |
| ТИП | Эпоксидная легкая шпаклевка, отверждаемая УФ-излучением. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовочного слоя для деревянных поверхностей и древесных плит. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Шпаклевка очень хорошо заполняет поры. |
| Цвета | Бесцветная. |
| Класс эмиссии | Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 9 - 11 м2/л (100 мкм). |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Легкая валковая машина при поставке |
| Время высыхания | Новое американское калибрование Требуемая мошность УФ-сушки Перед штабелированием 400 мДж/см² |
| Сухой остаток | 100% по весу. |
| Плотность | 1,3 кг/л. |
| Код | 990 1623. |
| Свидетельство о государственной регистрации | UVICOL PUTTY |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, обрабатываемой поверхности и шпаклевки должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Легкую шпаклевку тщательно перемешать перед применением. При необходимости ее можно разбавить акрилатным растворителем 999 0251. |
| Очистка инструментов | Растворитель 1034. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 25 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению шпаклевки (разбавленной на 5% по объему) составляет 25 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Uvicol Putty 9901623 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.