| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 04.01.2006 |
| --- |
| Пинья Флекс 30 (Акви Флекс 30) - Pinja Flex 30 |  |
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для наружных деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для деревянных окон и наружных дверей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающая, эластичная акрилатная краска. |
| Цвета | Колеровка по системе Temaspeed Fonte. При наружном применении рекомендуется использовать оттенки по каталогу |
| Степень блеска | Полуглянцевая |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавления) Теоретический расход Мокрый/один слой Теорет. толщина сухой пленки 155 гр/м2 50 мкм 8 - 9 м2/л Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением при поставке Безвоздушное распыление при поставке Лаконалив при поставке Электростатическое распыление при поставке |
| Время высыхания | При 100 - 120 гр/м2 20 ºC 50 ºC 70 ºC ИКС Перед шлифованием 1 час 30 мин 15 мин 1 - 2 мин Перед штабелированием 4 часа 3 часа 2 часа 2 мин Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 42% по объему, 53% по весу |
| Плотность | 1,2 кг/л. |
| Код | 787 8221 (база FAL/A), 787 8223 (база FCL/C). |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA FLEX 30 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить водой 5 - 15%. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 65 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Flex 30 (former Akvi Flex 30) 787-серия |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.