| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 28.02.2007 |
| --- |
| Пинья Флекс Праймер - Pinja Flex Primer |  |
| ТИП | Водоразбавляемая акрилатная грунтовка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для наружных деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для деревянных окон и наружных дверей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающая, эластичная грунтовка для наружных работ. Блеск 5-10 согласно ISO 2813/60º. |
| Цвета | Белый 0201. |
| Степень блеска | Матовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (при разбавлении 5% от объема) Теоретический расход Мокрый/один слой Теорет. толщина сухой пленки 150 гр/м2 40 мкм 8 - 9 м2/л |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением при поставке Безвоздушное распыление при поставке Лаконалив при поставке Электростатическое распыление при поставке Материал разбавляют до требуемой вязкости непосредственно перед применением. |
| Время высыхания | (100 - 120 гр/м2) 20 ºC 50 ºC Перед шлифованием 1 час 30 мин Перед штабелированием 4 часа 3 часа Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 35% по объему, 50% по весу. |
| Плотность | 1,3 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев при температуре +23ºC. |
| Код | 006 5000 |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA FLEX PRIMER |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить водой 5 - 15%. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 60 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 70 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Flex Primer (former Akvi Flex Primer) 0065000 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.