| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.06.2006 |
| --- |
| Пинья Про - Pinja Pro |  |
| ТИП | Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для деревянных поверхностей, используемых вне помещения. В качестве грунтовки рекомендуется применять грунтовочную краску Пинья Про Праймер. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве отделочной краски обшивочных досок и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Цветовые каталоги | Материал колеруется по системе TEMASPEED FONTE и SYMPHONY. Цвета рекомендуется выбирать в первую очередь из каталога цветов для наружной окраски - "Краски для дома". |
| Степень блеска | Матовая |
| Класс эмиссии | Краска не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 3 - 4 м2/л (100 мкм). На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Распыление или кисть. |
| Время высыхания | При расходе 100 - 120 гр/м2. Краска сухая для штабелирования через 2-4 часа. На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха. |
| Сухой остаток | Около 41 % по объему (A-база) Около 37 % по объему (C-база) |
| Плотность | 1,3 кг/л (A-база) 1,2 кг/л (C-база) |
| Код | 244 6001 (A-база), 244 6003 (С-база). |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA PRO |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пени. При необходимости разбавить водой. |
| Очистка инструментов | Вода или Разбавитель Акви. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 20 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 70 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja Pro 244-s MSDS RUS |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.