| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.01.2007 |
| --- |
| Пинья Про Праймер - Pinja Pro Pimer |  |
| ТИП | Водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для грунтования пиломатериалов, предназначенных для наружного использования. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для грунтования обшивочных досок, используемых вне помещения. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Содержит вещества, препятствующие воздействию грибков гнили, плесени и синевы. Также содержит специальные вещества, улучшающие устойчивость к погодным воздействиям. Обеспечивает хорошую защиту на 6 – 10 месяцев. Создает идеальную грунтованную подложку для водоразбавляемых или масляных покрывных красок. |
| Цвета | Белый 0301, красная охра 2931 и цвета по каталогу |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed Fonte и Symphony. |
| Расход | Рекомендуемое кол-во нанесения (не разбавленной) Теоретический расход мокрой / в один слой теоретическая толщины сухой пленки 135 гр/м2 30 мкм 9 - 10 м2/л Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Безвоздушное распыление 30 – 40 сек Airmix 20 – 30 сек Окраска вакуумным методом 50 – 60 сек |
| Время высыхания | при нанесении 100-120 гр/м2 20˚С До обработки, штучная доска 6 – 12 часов До обработки, в штабеле 24 часов ИКС 3 – 8 мин Внимание! Темные цвета на основе базы "С" сохнут медленнее, чем другие цвета. Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | ок. 37 по весу-% (243 6001) ок. 26 по весу-% (243 6003) ок. 37 по весу-% (243 0301) |
| Плотность | 1,13 - 1,20 кг/л. |
| Хранение | 6 месяцев (+23 ºC). |
| Код | 243 6001 (база А), 243 6003 (база С), 243 0301 (белый), 243 2931 (красная охра). |
| Свидетельство о государственной регистрации | Temaprime GF ML AB PinjaProPrimer |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна во время нанесения и сушки быть выше +5ºС и относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Для распыления краску разбавить при необходимости водой 5–10%. Цвет грунтовки выбрать согласно цвета покрывной краски. Покрывную окраску совершить не ранее чем, через сутки покрывными красками Пика-Техо, Винха, Ультра или Техо. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 8 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 8 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.