| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 23.10.2006 |
| --- |
| Пиньялак Солид 30 Х - Pinjalac Solid 30 H |  |
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак для деревянных поверхностей. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для деревянных окон, наружных дверей, панелей, мебели наружного использования и т.д. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий и эластичный лак для наружного использования. Образуемая лакокрасочная пленка очень чистая и прозрачная. Содержит чрезвычайно эффективные вещества, предотвращающие желтение древесины от УФ-излучения, а также противогрибковые и противоплесневые компоненты. |
| Цвета | Бесцветный. |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системам SYMPHONY, AKVI TONE или Temaspeed Fonte. |
| Степень блеска | Полуглянцевая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 8 - 12 м2/л (100 мкм мокрой пленки). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление под низким давлением вязкость при поставке Статическое распыление взякость при поставке |
| Время высыхания | При расходе 100 - 120гр/м2 20 ºC 50 ºC Перед шлифованием 1 - 2 ч 30 - 60 мин Сухой для штабелирования, через 2 - 4 ч 1 - 2 ч На время высыхания влияют толщина л/к пленки, температура, влажность и вентиляция воздуха. |
| Сухой остаток | Около 39% по объему, около 41% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | 12 месяцев при температуре +23 ºC. |
| Код | 422 6910 (база С). |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJALAC SOLID 30 TCX |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, лакируемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая образования пены. Для сохранения свойств лака, его рекомендуется не разбавлять. Разбавить при необходимости водой до желаемой вязкости максимум на 10%. Диаметр форсунки при распылении 0,011" или 0,013". Рекомендуется использовать форсунки хорошего качества. |
| Очистка инструментов | Вода или Растворитель АКВИ. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 70 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения. |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.