| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.04.2010 |
| --- |
| Аквидур 20 - Akvidur 20 |  |
| ТИП | Водоразбавляемый акрилатный лак, модифицированный полиуретаном. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Быстровысыхающий лак общего применения для поверхностей внутри помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для лакировки мебели, шкафов, стульев, книжных полок, дверей, а также полов. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | 8,5 м2/л при 35 мкм ТСП (неразбавленный лак при нанесении 110 г/м2 мокрой пленки). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Традиционное распыление 30 - 70 сек Безвоздушное распыление 30 - 70 сек Лаконалив 30 - 70 сек |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 12 месяцев. |
| Время высыхания | (110 - 120 г/м²) 20 ºC 50 ºC 70 ºC ИКС Для послед. шлифования, спустя 1 - 2 ч 30 мин 15 мин 2 - 3 мин Для штабелирования, спустя 3 - 4 ч 60 мин 30 - 60 мин 2 - 3 мин Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 30% по объему, около 32% по весу. |
| Плотность | 1,03 кг /л. |
| Код | 421 6909 |
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVIDUR 20 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Во время нанесения и сушки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна быть выше +18ºC и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Лакирование | Лак тщательно перемешать перед применением. Избегать вспенивания. Лак разбавить при необходимости водой. Наносится также кистью. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 80 ± 20 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | null |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.