| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 24.04.2006 |
| --- |
| Аквилак Топас 20 - Akvilac Topas 20 |  |
| ТИП | Водоразбавляемый, полиуретано-акрилатный лак. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для внутренних деревянных поверхностей |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Подходит для лакировки деталей мебели, дверей, плинтусов, полов и других деревянных поверхностей. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхающий, изностойкий и высококачественный лак. Блеск согл. ISO 2813/60°: 17-23 (код 005 3869); 35-45 (код 005 3868). |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º |
| Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. |
| Расход | Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавления) Теоретический расход Мокрый/один слой Теорет.толщина сухой пленки 120 г/м2 40 мкм 8 - 9 м2/л На практический расход лака влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
| Растворитель | Вода и Растворитель Акви |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Распыление низким давлением 30 - 60 сек Безвоздушное распыление 30 - 60 сек Электростатическое распыление 30 - 60 сек |
| Время высыхания | 20 ºC 50 ºC 70 ºC ИКС Перед шлифованием 20 - 60 мин 5 - 15 мин 2 - 5 мин 2 - 3 мин Температура штабелирования ниже 35 °С. |
| Сухой остаток | Около 32% по объему, 34% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Код | 005 3869 (полуматовый) |
| Свидетельство о государственной регистрации | AKVILAC TOPAS AKVILAC 20 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака, должна во время нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением лак тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить при необходимости водой или разбавителем AKVI. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 130 г/л лака. Максимальное содержание летучих органических веществ в лаке (разбавленном на 10 % по объему) составляет 150 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Akvilac Topas 40,20 (former Akvi Topas 40,20,10) |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.