| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 30.09.2009 |
| --- |
| Пинья В-Оил - Pinja W-Oil |  |
| ТИП | Водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для древесины. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи помещений. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные требования к износостойкости. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Характеристики | Быстровысыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибков. |
| Цвета | Бесцветная. |
| Цветовые каталоги | Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte. |
| Расход | 10-14 м2/л (100 мкм) Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Способ нанесения Вязкость DIN4 Окунание при поставке Полив при поставке Кистью при поставке Распыление при поставке |
| Время высыхания | При 100 - 120 гр/м2 20 ºC 50 ºC Для последующей обработки, спустя 10 - 60 мин 1 -10 мин Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
| Сухой остаток | Около 10% по объему, 11% по весу. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | 12 месяцев (+23 ºC). |
| Код | 394 6909. |
| Свидетельство о государственной регистрации | PINJA W OIL |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. |
| Обработка | Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости добавить воду. Для получения лучшего результата поверхность можно отполировать. Внимание! Пинья В-Оил не подходит для деревянных поверхностей, обработанных ранее масляными органоразбавляемыми пропитками. |
| Очистка инструментов | Вода. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических веществ составляет 40 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению пропитки (разбавленной на 10% по объему) составляет 50 гр/л. |
| ОХРАНА ТРУДА |  |  |
|  | Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |
| Паспорт техники безопасности | Pinja W-Oil 394 6909 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.