| ЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.11.2006 |
| --- |
| Акростоп изоляционная грунтовка - Akrostop |  |
| ТИП | Водоразбавляемая, изоляционная акрилатная грунтовка, которая предотвращает выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, тушью или высохшими пятнами воды. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для внутренней окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных и зашпатлеванных поверхностей, древесностружечных, гипсокартонных, деревянных, панельных, бревенчатых и древесноволокнистых плит, а также при первичной, либо ремонтной окраске для объектов, где имеется риск образования вышеуказанных дефектов. Применяется для окраски стен и потолков внутри здания. Не применять для окраски железных или стальных поверхностей. Нельзя смешивать с другими лакокрасочными материалами. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Стены и потолки внутри помещений. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 6 8 |
| Цвета | F157 |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | 6-8 м²/л в зависимости от типа подложки. |
| Тара | 1 л |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением.При распылении применять сопло 0,015"-0,019". Допускается разбавить до 10% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Следующий слой можно наносить через 6 часов. |
| Износостойкость | Выдерживает более 2000 проходов щеткой. |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к моющим средствам и слабым растворителям, как например, уайт-спириту. |
| Термостойкость | + 85ºС. |
| Сухой остаток | Ок. 42 %. |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Во время окрашивания и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Окрасить изоляционной грунтовкой "Акростоп". Покрывную окраску можно выполнить любой подходящей для объекта латексной краской. |
| Окраска | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить 1-2 слоями кистью, валиком или распылителем. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой и высушить. |
| ОХРАНА ТРУДА | Работу выполнить тщательно, избегая ненужного контакта с материалом. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ara300704/ome060706/lko050706/0065663 |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.