| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.02.2011 |
| --- |
| Аквакоут эпоксидный лак - Akvacoat epoksilakka |  |
| ТИП | Двухкомпонентный водоразбавляемый эпоксидный лак. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для окраски полов в промышленных, мастерских и складских помещениях, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействиям, а также полов гаражей, лестничных клеткок, балконов, помывочных, подвалов и т.д. Только для профессионального использования! |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначен для пылесвязывания и лакировки новых и старых бетонных полов. Применим также по цементной штукатурке, кирпичу и минеральным плитам во внутренних помещениях. Подходить также в качестве грунтовки под покрытия для крыш Килпи в соответствии с инструкцией по применению. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 6 11 |
| Цвета | Бесцветный. |
| Степень блеска | Высокоглянцевая |
| Расход | На практический расход влияют шероховатость и впитывающая способность поверхности. При грунтовке – 6-8 м²/ л. При окраске – 9-11 м²/ л. |
| Тара | Двойная банка: 10 л (сод. 8 л – 4 л базиса + 4 л отвердителя). |
| Растворитель | Вода |
| Соотношения смешивания | 1 часть по объему базиса (008 4056) 1 часть по объему отвердителя (008 4051). |
| Способ нанесения | Наносится малярной кистью, валиком или шпателем. |
| Жизнеспособность смеси (+23 °C) | Около 1 часа, изменение температуры влияет на жизнеспособность. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 6 часов. Следующий слой можно наносить через 16 часов. Полное отверждение - 7 суток. |
| Сухой остаток | ок. 45%. |
| Плотность | ок. 1,05 кг/л готовой к применению смеси. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 008 4051, -4056 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана минимум 4 недели перед покрытием. Относительная влажность бетона должна быть ниже 97%. При лакировке и высыхании лака температура воздуха, поверхности и лака должна быть выше +10ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Новая бетонная поверхность: Удалить цементный клей с бетонного пола шлифованием или протравливанием соляной кислотой. После очистки пыль тщательно удалить пылесосом или щеткой. Протравливание производится разбавленной соляной кислотой (одна часть крепкой соляной кислоты и четыре части воды). Протравленный пол промыть большим количеством воды и высушить. Старый бетонный пол: Пол очистить от пыли и посторонних включений. Обезжирить и очистить пол от загрязнения синтетическим моющим средством "Маалипесу", шлифовкой или дробеструйной очисткой. Метод очистки зависит от типа помещения. Неровности пола очистить до чистого бетона. Трещины раскрыть, например, шлифовальной машиной с диском. Посторонние включения и пыль удалить. Неровности и раскрытые трещины заделать шпатлевкой на основе цемента или смесью эпоксидного лака или краски и раствора: в 1 л готового к применению лака "Аквакоут" вводят 3 кг порошка "Рудус S06". Заделанные участки шлифовать до уровня прилегающего пола. |
| Лакирование | Базис и отвердитель тщательно перемешать перед применением. Ввести базис в отвердитель и тщательно размешать не менее 3 – 5 минут с помощью тихоходной дрели. Недостаточное смешивание или неправильное соотношение смешивания компонентов приводит к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и некачественному конечному результату. Загрунтовать пол эпоксидным лаком "Аквакоут", разбавленным водой на 5-30%. Воду всегда добавлять в готовую смесь, тщательно перемешивая. Покрывную лакировку производить не раньше, чем через 16 часов после грунтования. При этом лак можно разводить водой до 5%. Наносить кистью, валиком или шпателем. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты очистить водой и синтетическим моющим средством. Затвердевший лак удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости в течение примерно двух недель после лакирования. В данный период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. Очищать поверхность щеткой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно очищать намоченной нейтральным моющим раствором (рН 6-8) тканью или губкой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Готовая к применению смесь содержит эпоксидную смолу и аминиевый аддукт. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. ВРЕДНО ДЛЯ ОРГАНИЗМОВ ВОД, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СИСТЕМУ. Носить защитные перчатки и очки или маску. Незамедлительно снять загрязненную одежду. По лаку имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасностиПаспорт техники безопасности |
| Раздражающее вещество Опасный для окружающей среды Разъедающее вещество |  |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR 9 III и VAK/ADR 8 III |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.