| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 23.11.2007 |
| --- |
| Бетолюкс Аква грунтовка для бетонных полов - Betolux Akva Pohjuste |  |
| ТИП | Водоразбавляемая нежелтеющая акрилатная грунтовка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для грунтования новых и ранее необработанных бетонных полов перед покрывной окраской краской для пола Бетолюкс Аква. Хорошо впитывается в поры бетона и улучшает адгезию краски. Применима также для пылесвязывания бетонных полов. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для грунтования бетонных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений. Применима для полов сухих помещений, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 5 10 |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | 5–10 м²/л. |
| Тара | 5 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью или валиком. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли около 1 часа. Следующий слой можно наносить прибл.через 2 часа. |
| Сухой остаток | Ок. 9%. |
| Плотность | Ок. 1 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. Во время грунтовочных работ и высыхания грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть выше +10 ºС, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. Не наносить на мокрую и невпитывающую поверхность. |
| Предварительная подготовка | Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки. |
| Грунтование | Грунтовку тщательно перемешать перед применением. Грунтовку Бетолюкс Аква нанести валиком или кистью, не разбавляя. Грунтовка нанесена в достаточном количестве, если она впиталась в поры и на поверхности не осталось лакообразной пленки. В нормальных условиях (температура воздуха + 23 ºС , относительная влажность 50 %) загрунтованную поверхность можно окрасить краской для пола Бетолюкс Аква прибл. через 2 часа. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| ОХРАНА ТРУДА | Продукт не классифицирован, как опасный. На краску имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR - |
| 26112007hok/akk051007/lko071107 |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.