| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 25.08.2005 |
| --- |
| Евро 12 |  |
| ТИП | Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для высококачественной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных поверхностей в помещениях, требующих частого мытья, а также обоев, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется для коридоров, прихожих, кухонь и т.д. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Стены и потолки, в особенности, в коридорах, кухнях и т.д. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 5 12 |
| Базис | A и C |
| Цвета | Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония». |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Расход | Расход на 1 слой 10–12 м2/л на окрашенную поверхность, 8–10 м2/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа. |
| Стойкость к мытью | Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. |
| Термостойкость | Выдерживает 850С сухого тепла. |
| Сухой остаток | Около 49% в зависимости от цвета. |
| Плотность | Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета. |
| Хранение | Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| Сертификат пожарной безопасности | Пожарный сертификат |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску, отшлифовать всю поверхность, пыль удалить. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Твердую глянцевую окрашенную поверхность шлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. |
| Окраска | Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объему. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на чистую сухую поверхность. |
| Очистка инструментов | Малярные инструменты очищают водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая длительного ненужного соприкосновения с краской.Паспорт техники безопасностиПаспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург 380-3399, 701-4419, 380-3833 e-mail: sales@finncolor.ru http: www.tikkurila-spb.ru |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.