| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 19.01.2010 |
| --- |
| Евро Праймер - Euro Primer |  |
| ТИП | Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в сухих и влажных помещениях, в том числе и ванных комнат. Содержит добавки против грибков и плесени. Поставляется в виде концентрата (1:3). |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для предварительной подготовки оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также легкомелящихся старых покрытий. Для внутренних работ применяется под покрывные краски серии Евро, а также Гармония, Джокер и др. Грунтовка хорошо пропитывает поверхность, обеспечивает профилактику роста грибков и плесени. Для наружных работ грунтовка предназначена для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок. Не применять по слабодержащимся покрытиям и штукатуркам. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | - |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 5 14 |
| Цвета | Бесцветный |
| Расход | 5–14 м2/л, в зависимости от впитывающей способности поверхности. |
| Тара | 0,9 л, 3 л, 10 л |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. |
| Время высыхания | 1 час при температуре +20+2 0С и относительной влажности 65+5 %. Последующая окраска через 1,5 часа. |
| Плотность | Ок. 1 кг/л. |
| Хранение | Концентрат хранить и транспортировать при температуре выше 0 °С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Cрок хранения в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. |
| Код | S90 0001 |
| Свидетельство о государственной регистрации | ООО Тиккурила_Гигиеническое заключение |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых строительных конструкций не должна превышать 8 %. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха – ниже 80 %. |
| Предварительная подготовка | Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. |
| Окраска | Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 3 или 4 части воды на 1 часть грунтовки. Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку использовать в неразбавленном виде. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты очистить водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Состав грунтовки не предполагает особых мер предосторожности. Работу рекомендуется выполнять, избегая лишнего соприкосновения с материалом. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО «Тиккурила» 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833 e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru ИНН 7816424590, КПП 784601001 |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.