| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.06.2011 |
| --- |
| Евро Силинг краска для потолка |  |
| ТИП | Совершенно матовая краска, обладающая великолепной укрывистостью. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным, картонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также обоям под окраску. Краска также может использоваться для окраски стен в помещениях с невысокой проходимостью. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначена для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным, картонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также обоям под окраску. Краска также может использоваться для окраски стен в помещениях с невысокой проходимостью. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 3 10 |
| Цвета | Белый. |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Расход | 7–10 м2/л по ровной невпитывающей поверхности, 3–7 м2/л по неровной впитывающей поверхности. |
| Тара | 2,7 л и 9 л |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,017”–0,021”, т.е. 0,470–0,530 мм. При необходимости, допускается разбавить до 10 %. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа. |
| Сухой остаток | Ок. 33 % по объему. |
| Плотность | 1,5 кг/л, ISO 2811. |
| Хранение | Защищать от мороза. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 3 года. |
| Сертификат соответствия | Сертификат Соoтветствия |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 ºС, и относительная влажность воздуха менее 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Евро Силинг". Ранее окрашенная поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Евро Силинг". |
| Окраска | Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя. Ремонтная окраска: Ремонтная окраска покрытия из "Евро Силинг" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу". |
| Уход | При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность должна высохнуть. Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания. |
| Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Не более 30 г/л. |
| ОХРАНА ТРУДА | Работу выполнить с особой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На краску имеется паспорт техники безопасности. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Изготовитель: ООО "Тиккурила" 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3 тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833, www.tikkurila.ru |  |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.