|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.12.2006 | |
| Ласера для декоративной окраски - Lasera Koristemaalauslisäaine | | [Ласера](http://www.tikkurila.ru/files/4056/Lasera.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/4056/Lasera.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4056/Lasera.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемая добавка к краскам "Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Луя" или "Гармония", вводимая в них до декоративной отделки поверхности. "Ласера" делает краску лессирующей и позволяет увеличить продолжительность работы с краской. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для декоративной окраски поверхностей внутри здания. "Ласера" – это легкий, быстрый и безопасный способ декоративной окраски с различными цветовыми комбинациями и узорами. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком  Расход на шероховатую поверхность  **9**  Расход на гладкую поверхность  **15** | |
| Цвета | Бесцветный. | |
| Расход | 9-15 м²/л смеси добавки "Ласера" и краски. | |
| Тара | 1 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится валиком, отделка производится губкой, валиком, кистью или тканью. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | При нормальных условиях через 3 часа. | |
| Сухой остаток | Около 4%. | |
| Плотность | 1,0 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4834/Lasera.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше +5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. | |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от пыли и грязи. Окрашенную ранее поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". При необходимости выправить неровности шпатлевкой "Престо". Окрасить поверхность в желаемый оттенок краской "Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Луя" или "Гармония". | |
| Окраска | Перед применением добавку тщательно перемешать. Ввести в колерованную краску в соотношении 1:1, тщательно смешать. Наносить смесь на поверхность валиком и незамедлительно после этого отделать поверхность губкой, декоративным валиком, тканью, кистью и т.д. За один прием рекомендуется обработать участок размером один квадратный метр, а большие поверхности полосами шириной до полуметра.   Рабочий инструмент временами очищать водой и отжимать до влажного состояния. До начала работ рекомендуется сделать контрольную окраску, например, на картоне. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". | |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.   Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2787/LASERA_005_3300.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |