|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 15.12.2011 | |
| Луя покрывная краска, полуматовый | | [Луя покрывная краска, полуматовый](http://www.tikkurila.ru/files/3541/Luja_puolihimmea.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3541/Luja_puolihimmea.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3541/Luja_puolihimmea.jpg)  MED |
| **ТИП** | Специальная акрилатная краска, содержащая противоплесневый компонент, защищающий поверхность. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри помещения. Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях и в помещениях лечебно-профилактических учреждений, в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, вестибюлях, лестничных клетках, коридорах и палатах больниц, а также других поверхностей, которые подвергаются большой нагрузке. Одобрена для окраски помещений предприятий пищевой промышленности (Закон о продовольствии Финляндии 23/2006). |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен Полуматовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **5**  Расход на гладкую поверхность  **8** | |
| Базис | A и C | |
| Цвета | Согласно гамме «Тиккурила Симфония». | |
| Цветовые каталоги | [Почувствуй цвет](http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_vnutrennej_okraski/pochuvstvuj_tsvet_-_novinka!/vse_tsveta/) | |
| Степень блеска | Полуматовая | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Расход | ок. 5–8 м²/л. В системе "Луя" – наносить на менее 0,32 кг/м² при нанесении в два слоя. При этом минимальный расход на один слой – 0,13 л/м². | |
| Тара | базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.  базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением под высоким давлением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавлять до 5 % по объему. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить  через 4 часа. | |
| Стойкость к мытью | Отличная, выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах. | |
| Стойкость к химикатам | Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту. | |
| Термостойкость | 85 °C. | |
| Стойкость к мокрому трению | 1 класс по ISO 11998. | |
| Сухой остаток | 40 %. | |
| Плотность | 1,2 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 804-серия | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5179/Luja_all.pdf) | |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма".   Ранее окрашенные поверхности:  Вымыть поверхность раствором "Маалипесу" или "Хомеенпойсто" согласно инструкциям по применению, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить подходящей шпатлевкой "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма". | |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". | |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности в течение нескольких недель, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной тканью.   Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или щетки, либо губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10), например, тряпкой или губкой. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителей моющих средств. | |
| Ремонтная окраска | Поверхность, окрашенную краской "Луя", можно окрашивать однотипной водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2799/LUJA_804_805_699_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |