|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.01.2006 |
| Паркетти-Ясся грунтовочный лак - Прекращено производство | Паркетти-Ясся грунтовочный лак[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/806/Parketti_assa_pohjal.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для грунтования отшлифованных поверхностей под покрывной лак "Паркетти-Ясся". |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для паркетных и дощатых полов. Чтобы убедиться в правильности выбора лака для конкретного материала рекомендуется сделать пробную выкраску. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslastaРасход на шероховатую поверхность**15**Расход на гладкую поверхность**20** |
| Расход | 15-20 м²/л при нанесении в один слой стальным шпателем. |
| Тара | 1 л, 3 л, 10 л. |
| Растворитель | Вода |
| Соотношения смешивания | При необходимости разбавляется водой. |
| Способ нанесения | Наносится тонким слоем шпателем из нержавеющей стали. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | См. инструкцию по применению. |
| Сухой остаток | ок. 32%. |
| Плотность | 1,1 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза.  |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4812/Parketti_yassya_glyancevi_lak_parketti_yassya_polyglyancevi_lak.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Шлифовка и заделка: Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего увеличивается расход и замедляется высыхание. Отшлифовать шлифовальной машиной паркетные и дощатые полы до гладкого состояния. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготовляемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час отшлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. |
| Лакирование | Для проверки соответствия лака для конкретного паркета сделать пробную лакировку на небольшом участке из такого же паркета. Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и наносить тонким слоем шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясся". |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости примерно через 2 недели после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, намоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6-8). |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2822/PARKETTI-ASSA_005-3913.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |