|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ17.11.2010 |
| Престо быстрая шпатлевка - Presto Pikasilote  | Престо быстрая шпатлевка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1993/Tikkurila_Presto_Pikasilote.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая латексная шпатлевка быстрого высыхания. Наполняемость 1 мм. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для заделки царапин и частичного выравнивания и отделки небольших поверхностей в сухих помещениях до окраски латексными или алкидными красками. Применима на новые и окрашенные деревянные, древесностружечные, древесноволокнистые, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для частичного выравнивания мебели, дверей и других небольших поверхностей. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta |
| Цвета | Белый. |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Тара | 200 мл, 0,5 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | 1-2 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. |
| Сухой остаток | 60 %. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 007 2071 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5148/Spakkeli_Puukitti_Presto.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо быстрая шпатлевка". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить слабодержащуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. |
| Выравнивание | При необходимости глубокие впадины, дырки от гвоздей и т.д. зашпатлевать подходящей шпатлевкой серии "Престо". Поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Нанести шпатлевку "Престо быстрая шпатлевка" шпателем. При необходимости высохшую поверхность отшлифовать. Зашпатлеванная поверхность плотная и гладкая, и поддается окраске латексной или алкидной краской. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2772/PRESTO_007-2071.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |