|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.10.2007 | |
| Престо ЛХ легкая шпатлевка - Presto LH Kevyttasoite | | [Престо ЛХ легкая шпатлевка](http://www.tikkurila.ru/files/1989/Tikkurila_Presto_LH_.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/1989/Tikkurila_Presto_LH_.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1989/Tikkurila_Presto_LH_.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для выравнивания, в особенности, подложки серого цвета, например, гипсовых плит, поверхностей из бетона, легкого бетона и штукатурки, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Применима также для заделки швов гипсовых плит. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta | |
| Цвета | Серый. | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Тара | 3 л, 10 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. | |
| Время высыхания | Шлифовку и окраску можно производить через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. | |
| Особое свойство | Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить. | |
| Сухой остаток | 59 % | |
| Плотность | 1,1 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 001 6531 | |
| Усадка и растрескивание | Совсем незначительные. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4815/Presto_J_Presto_LX_LV_LG_LF_LX_plus.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность:  Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо ЛХ".   Окрашенная поверхность:  Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку "Престо ЛХ" шпателем. | |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки. | |
| Выравнивание швов | Наносить шпатлевку в шов шпателем. Шовную ленту незамедлительно прижать к мокрой шпатлевке при помощи шпателя. Наносить шпатлевку на ленту. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки. | |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2763/PRESTO_LG_LH_LF_LV_J_001-6530-6533_001-6537.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |