|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 03.11.2011 | |
| Престо Р Наносимая валиком шпатлевка | | [Престо Р](http://www.tikkurila.ru/files/5244/Presto_R_12L_.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/5244/Presto_R_12L_.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/5244/Presto_R_12L_.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка, наносимая валиком. Наполняемость составляет 3 мм без растрескивания. Обладает хорошей адгезией к разным подложкам. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Особенно хорошо подходит для заделки швов гипсовых плит и прикрепления шовной ленты. Предназначена для частичного и полного выравнивания поверхностей стен и потолков. Можно наносить также распылением. Подходит для выравнивания поверхностей из гипсовых плит, бетона, легкого бетона, оштукатуренных и др. т.п. поверхностей. Также подходит для полного выравнивания поверхностей, покрытых стекловолокнистыми обоями. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением | |
| Цвета | Почти белый. | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Тара | 12 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится валиком, распылением или машинным способом. | |
| Время высыхания | Шлифовку и покрывную окраску можно производить через 2–24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. | |
| Сухой остаток | 55 %. | |
| Плотность | 1,1 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 001 6548 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5280/Presto_R.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +10 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность  Очистить поверхность от грязи. Удалить пыль и отслаивающееся вещество щеткой. После этого можно выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой "Престо Р".   Ранее окрашенная поверхность  Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить слабодержащиеся слои краски скребком. Зашлифовать твердые глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. | |
| Выравнивание | Наносить шпатлевку "Престо Р" валиком или распылением, а окончательную отделку производить шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, нанести второй слой шпатлевки. | |
| Окраска | Наносить шпатлевку на шов валиком или распылением. Шовную ленту незамедлительно прижать к мокрой шпатлевке при помощи шпателя. Нанести шпатлевку на ленту. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". | |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть водой. | |
| Уход | Состав материала не требует предупредительной маркировки. При работе с материалом соблюдать аккуратность и избегать ненужного соприкосновения с материалом.  На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Состав материала не требует предупредительной маркировки. При работе с материалом соблюдать аккуратность и избегать ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/5250/PRESTO_R_001_6548_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Засохшие остатки шпатлевки можно вывозить на свалку. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
| - | | |
|  | | |