|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ03.01.2012 |
| Сиропласт 2 краска для потолков | Сиропласт 2 краска для потолков[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/589/Siroplast_2.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрилата. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри здания. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для грунтования и окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**5**Расход на гладкую поверхность**11** |
| Базис | AP |
| Цвета | Белый, а также светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. В случае применения в качестве покрывной краски рекомендуется проверить цвет. |
| Степень блеска | Глубокоматовый |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.На невпитывающие поверхности – 9-11 м²/л. |
| Тара | 2,7 л, 9 л, 18 л. |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением.При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавлять на 0–10 % по объему. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 30 мин.Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. |
| Термостойкость | 85 ºС. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает очистку мокрой тряпкой, а также легкое мытье. |
| Стойкость к химикатам | Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. |
| Стойкость к мокрому трению | 4 класс по ISO 11998. |
| Сухой остаток | Ок. 30%. |
| Плотность | Ок. 1,4 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза! |
| Код | 892 0201 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4811/siroplast2_AR_white.pdf) |
| Сертификат пожарной безопасности | [Пожарный сертификат](http://www.tikkurila.ru/files/4344/No._18.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиропласт 2". Окрашенная ранее поверхность: Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем промыть чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. |
| Окраска | Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя. Ремонтная окраска: Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее краской "Сиропласт 2", можно производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка". |
| Очистка инструментов | Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи моющего средства для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | Окрашенная поверхность достигает окончательной твердости и износостойкости прибл. через 4 недели после нанесения краски, в течение которых следует избегать очистки поверхности моющими средствами. При необходимости очистки поверхности в данный период можно применить сухую очистку, используя пылесос, мягкую щетку или тряпку для удаления пыли. Спустя месяц после нанесения рекомендуется лишь сухая очистка пылесосом, мягкой щеткой или тряпкой для удаления пыли. Применение влажной очистки может оставить след на поверхности, в особенности, если она темного цвета. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2780/SIROPLAST_2_7_12_20_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
| - |
|  |