|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.10.2004 |
| Спаккели алкидная шпатлевка - Прекращено производство | Спаккели алкидная шпатлевка[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/991/Spakkeli_alkydisilote.jpg)  |
| **ТИП** | Алкидная шпатлевка. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для заделки неровностей на деревянных и металлических поверхностях, древесностружечных и древесноволокнистых плитах внутри помещения и на соответствующих наружных поверхностях, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Легко поддается сухой и мокрой шлифовке. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для мебели, дверей, внутренних оконных рам, для частичного шпатлевания небольших поверхностей, починки царапин. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Органоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta |
| Цвета | Белый. |
| Тара | 1/3 л, 1 л, 3 л. |
| Растворитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наноситя шпателем. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | 6-24 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и самого материала, подлежащего шпатлеванию. |
| Сухой остаток | 70 %. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4827/spakkeli_ot_02.06.11.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 ºС и относительная влажность воздуха менее 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность щеткой от грязи и пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшить грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной Уайт-спиритом 1050 на 10 %. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.  |
| Разглаживание | Наносить шпатлевку шпателем на металлические поверхности без отдельной грунтовки. Пористые поверхности, как например, деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности, можно до шпатлевания грунтовать. Алкидную шпатлевку "Спаккели" обычно не разводят, но при шпатлевании больших поверхностей для разбавления применяют Уайт-спирит 1050. Алкидную шпатлевку "Спаккели" можно окрасить грунтовками и красками на растворителях или обычными латексными красками. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2758/SPAKKELI_ALKYD_PUTTY_007-2260.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |