|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ17.11.2010 |
| Спаккели Пуукитти шпатлевка по дереву - Spakkeli puukitti  | Спаккели Пуукитти шпатлевка по дереву[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3157/spakkeli_puukitti.jpg)  |
| **ТИП** | Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. После высыхания "Пуукитти" повторяет натуральный цвет дерева (под сосну, березу, дуб, бук, махагон). |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить.  |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка ЛКМ для пола Водоразбавляемые ЛКМ Työväline: teräslasta |
| Цвета | Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208). |
| Тара | 0,5 л береза, дуб, бук, махагон, сосна.  |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится шпателем. |
| Время высыхания | Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, толстые заделки считаются высохшими для шлифовки на следующий день. |
| Сухой остаток | 67%. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 007 2200, -2203, -2205, -2207, -2210, -2208 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5148/Spakkeli_Puukitti_Presto.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%. |
| Выравнивание | Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносить шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей "Пиртти". Лакировку можно производить, например, лаками "Кива" для внутренних работ, "Панели-Ясся" для панелей или матовым лаком "Яло". |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты вымыть водой. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2774/SPAKKELI_PUUKITTI_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |