|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 21.12.2011 | |
| Супи Арктик для защиты бани | | [Супи Арктик для защиты бани](http://www.tikkurila.ru/files/4402/Supi_arctic.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/4402/Supi_arctic.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4402/Supi_arctic.jpg) |
| **ТИП** | Перламутровый колеруемый акрилатный защитный состав. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Стены и потолки, в особенности, в парильне, душевой и раздевалке бани. Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит противоплесневый компонент, защищающий обработанную поверхность. Применяется для обработки деревянных поверхностей согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка Полуматовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **8**  Расход на гладкую поверхность  **12** | |
| Базис | EP | |
| Цвета | Колеруется в цвета каталога "Арктик". | |
| Цветовые каталоги | [Каталог цветов "Арктик"](http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/arktik_-_novinka!/) | |
| Степень блеска | Полуматовая | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Расход | 8–12 м²/л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится кистью. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – ок. 30 минут.  Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.  Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток. | |
| Сухой остаток | 1,0 кг/л. | |
| Плотность | Ок. 17 %. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 458 6404 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4505/0041591.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.   Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствиями с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. | |
| Обработка | Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ.   Обработка стен парилен: Наносить колерованный состав "Супи Арктик" одним слоем. При необходимости, разбавить водой.  Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой защитного состава "Супи Арктик". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.   Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Арктик" двумя слоями. При нанесении первого слоя защитный состав разбавить водой до 20 %, а второй слой наносить неразбавленным.  Рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске для проверки цвета. Цвет разбавленного состава более светлый и более прозрачный по сравнению с выкраской каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Для придания полкам такого же цвета, но без перламутрового эффекта, заколеруйте воск "Супи Саунаваха" по каталогу "Арктик".  Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу". | |
| Уход | Не ранее, чем через месяц после обработки.   Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4403/SUPI_ARCTIC_458_6404_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |