|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ21.12.2011 |
| Супи Лаудесуоя для защиты полка | Супи Лаудесуоя[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/4057/Supi_laudesuoja.jpg)  |
| **ТИП** | Масляный состав, защищающий поверхность от воздействия влаги и грязи. Впитывается в древесину, создавая мягкую, грязеотталкивающую поверхность. Обработанные составом "Лаудесуоя" поверхности легко содержать гигиенически чистыми. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, например, полков сауны и бани. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | Наносить кистью Расход на шероховатую поверхность**8**Расход на гладкую поверхность**15** |
| Цвета | Бесцветный. Делает цвет дерева более глубоким. |
| Степень блеска | не определяется |
| Расход | 8-15 м²/л в зависимости от пористости древесины. |
| Тара | 250 мл, 1 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью или чистой тканью. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | Готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины. |
| Сухой остаток | 100%. |
| Плотность | 0,8 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 005 9100 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4797/sypi_laudesyoya_dlya_bani.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Загрязненные полки очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. |
| Обработка | Наносить состав кистью или чистой тканью, дать впитаться в древесину. Если состав незамедлительно впитается в древесину, наносить повторно. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки: Очистить поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1–0,2 л средства на 5 л воды). Для растворения и удаления известковых солей применять 10–15 %-ый раствор. Сильно загрязненные или покрытые твердыми известковыми солями поверхности можно очищать неразбавленным "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков "Супи Саунапесу" смешать с водой в соотношении 1:1 и дать воздействовать минут 15. После обработки всегда промывать полок чистой водой. При необходимости, обработать заново составом "Супи Лаудесуоя". |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2750/SUPI_LAUDESUOJA_005-9100.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |