|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.11.2007 | |
| Яссятекс стекловолокнистые обои | | [Яссятекс стекловолокнистые обои](http://www.tikkurila.ru/files/1087/Assatex_lasikuitutapetti.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/1087/Assatex_lasikuitutapetti.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/1087/Assatex_lasikuitutapetti.jpg) |
| **ТИП** | Изготовленное из стекловолокна декоративное, несгораемое стенное покрытие, укрепляющее поверхность. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяются при окраске и ремонте внутренних бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесностружечных, древесноволокнистых и гипсокартонных плит, согласно инструкции по применению. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначены для покрытия стен и потолков. Благодаря декоративности и стойкости, обои "Яссятекс" применяются как в общественных, так и в жилых помещениях. Применимы также во влажных помещениях по системе окраски "Луя". |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для внутренних стен ЛКМ для потолка | |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 | |
| Технические данные | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Узор | Вес:   г/ м2 | Ширина: см | Длина рулона: м | Расход краски: -1 -ый слой м2 /лl | Расход краски:  -2 -ой слой м2 /лl | | Низкий 001 6913.00 | 115 | 100 | 12,5 | 7 | 8,8 | | Грубый 001 6914.00 | 155 | 100 | 12,5 | 6,7 | 9,3 | | Тонкий 001 6917.00 | 110 | 100 | 12,5 | 7,8 | 9,3 | | |
| Пожаростойкость | Согласно решению Министерства окружающей среды и природы Финляндии о типовом одобрении по огнестойкости, обои "Яссятекс" отвечают требованиям Правил застройки Финляндии: класс воспламеняемости и распространения огня B-s1,d0. | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Tikkurila Oyj\_Гигиеническое заключение](http://www.tikkurila.ru/files/4033/Tikkurila_Oyj_3080685.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Предварительная подготовка | СУХИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:  Большие трещины, впадины и неровности на бетонных, пенобетонных и оштукатуренных поверхностях зашпатлевать груборельефной шпатлевкой "Престо ЛГ". Всю поверхность выправить шпатлевкой "Престо ЛХ", "Престо ЛХ Плюс" или "Престо ЛФ" в 1-2 слоя. Дырки от гвоздей, швы и прочие неровности на гипсовых, древесностружечных и жестких плитах заделать шпатлевкой "Престо ЛХ", "Престо ЛХ Плюс" или "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль удалить щеткой. | |
| Грунтование | Пористые поверхности загрунтовать одним слоем латексной грунтовки, например, универсальной грунтовки "Луя". Грунтовку рекомендуется отколеровать в цвет, близкий к цвету покрывной краски. | |
| Монтаж | Нанести клей "Яссятекс" на высохшую поверхность в ровный слой по ширине одного полотнища за раз. В клей можно ввести латексную краску, применяемую в последующем покрытии, в соотношении 1:1. При этом цвет смеси близок к цвету покрывной краски, и ею можно производить также грунтование стекловолокнистых обоев.   Обои "Яссятекс" незамедлительно прочно прижать к подложке с помощью пластмассового шпателя. К стене прижимают наружную сторону рулона. Разрезанные на заводе обои разместить впритык. Таким образом стыки будут выглядеть чисто и незаметно. Маркировочные нитки в обоях с сильными узорами помогают подогнать стыки полотнища впритык.   Ранее окрашенные поверхности:  Вымыть ранее окрашенные поверхности моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся и слабодержащуюся краску удалить. Трещины впадины и неровности выправить шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать. Твердые, глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению.   Оклеенные обоями поверхности:  Отслаивающиеся обои снять. Трещины и впадины заделать тонкорельефной шпатлевкой "Престо ЛФ". Поверхность отшлифовать, затем загрунтовать. Продолжить работу согласно вышеуказанной инструкции по применению. | |
| Окраска | Окраску можно производить после высыхания клея, примерно через 12 -24 часа, в зависимости от условий проведения работ. Поверхности, обычно не требующие мытья, например, в гостиных и спальных, окрасить двумя слоями матовой краски "Джокер" или совершенно матовой "Гармония". Поверхности, которые моют, например, в кухнях, передних, лестничных клетках, окрасить двумя слоями полуматовой краски "Ремонтти-Ясся" или полуглянцевой или полуматовой краски "Луя". Первый слой всегда наносить латексной краской, разбавленной водой на 10%. Это способствует сохранению видимости структуры обоев на поверхности. Второй слой наносится неразбавленой краской. | |
| Покрывная окраска | ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  Система окраски "Луя":  Выправить неровности влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ. Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Загрунтовать всю поверхность валиком одним слоем влагоизоляционной грунтовки "Луя". Дать высохнуть 1-4 часа. Приклеить обои "Яссятекс" влагостойким клеем "Яссятекс", согласно инструкции по применению. После высыхания клея, примерно через сутки, наносить влагоизоляционную грунтовку "Луя" валиком в один слой. Не менее чем через 4 часа наносить первый слой покрывной краски "Луя", а второй слой – после высыхания первого слоя, т.е., не ранее чем через 4 часа после нанесения первого. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | - | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | - | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |