| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 |
| --- |
| Валтти-Похъюсте грунтовочный состав |  |
| ТИП | Бесцветный грунтовочный состав, содержащий масло, для обработки древесины снаружи. "Валтти Похъюсте" впитывается в древесину и замедляет проникновение влаги, что, в свою очередь, замедляет распространение плесени на обработанной поверхности. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций перед финишной обработкой. Применяется для пиленой и строганной деревянной поверхности, а также бревенчатой, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной обработкой. Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, поэтому покрывную окраску рекомендуется произвести как можно скорее. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры). |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 4 10 |
| Цвета | Бесцветный. |
| Расход | На пиленую поверхность – 4–5 м²/л, на строганую – 8–10 м²/л. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Способ нанесения | Наносится кистью, распылением или погружением. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки. |
| Сухой остаток | 15 %. |
| Плотность | ок. 0,8 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Материал в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения. |
| Код | 005 0500 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению. Защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг грунтовочного состава "Валтти Похъюсте". |
| Обработка | Деревянную поверхность обработать составом "Валтти Похъюсте" на возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, распылением или погружением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Финишную обработку провести как можно быстрее. В случае, если обработка задерживается, грунтование следует повторить. При распылении защитить неокрашиваемые поверхности от брызг. |
| Очистка инструментов | Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый (алифатичный) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На материал имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасности |
| Вредный |  |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR 3 III |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.