| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 12.04.2012 |
| --- |
| Валтти Нон-Слип |  |
| ТИП | Водоразбавляемое, придающее шероховатость масло для наружных деревянных поверхностей. Защищает дерево от влаги и грязи и уменьшает растрескивание деревянной поверхности. Благодаря антискользящей добавке, уменьшает скользкость деревянной поверхности. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Материал предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей. Применяется на пропитанную под давлением и термообработанную древесину, необработанную и обработанную ранее маслом древесину. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для обработки наружных деревянных лестниц и проходов. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 8 12 |
| Базис | EP |
| Цвета | Бесцветный. Можно колеровать в цвета каталога "Валтти". |
| Цветовые каталоги | Каталог цветов "Валтти" |
| Степень блеска | не определяется |
| Расход | 8-12 м²/л, в зависимости от пористости древесины. |
| Тара | 2,7 л, 9 л |
| Растворитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | Несколько часов в нормальных условиях. |
| Атмосферостойкость | Рекомендуется использовать колерованным, так как колерованный продукт отличается большей атмосферостойкостью, чем неколерованный. При необходимости, производить ремонтную обработку. Поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным нагрузкам, могут нуждаться в ежегодной ремонтной обработке. |
| Сухой остаток | 25 % |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. Содержимое ранее открытой банки использовать в течение одного сезона. В неполной таре свойства продукта могут изменяться. |
| Код | 581 6404 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %, так как влажная древесина не впитывает масло и медленно сохнет во влажных условиях.Так как пропитанная под давлением древесина зачастую мокрая, рекомендуем поверхностную обработку проводить через полгода после ее установки. Во время обработки и высыхания температура воздуха, обрабатываемой поверхности и масла должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха не выше 80 %. |
| Предварительная подготовка | Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Старую деревянную поверхность промыть составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению. Обработанная ранее лессирующим материалом поверхность: Удалить с поверхности отслаивающийся слой и вставшее торчком посеревшее волокно дерева скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и промыть, при необходимости, составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению. Если на поверхности остался явный, возможно даже блестящий слой удалить его, например, промывкой под давлением или тщательно отшлифовав. |
| Обработка | Масло "Валтти Нон-Слип" тщательно перемешать перед нанесением, а также периодически перемешивать во время работы. Наносить двумя слоями кистью. Во избежание образования рабочих швов наносить масло на поверхность тонким слоем, равномерно и без перерыва от края до края. При необходимости, производить ремонтную обработку. Наружные поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию круглый год, рекомендуется обрабатывать один раз в год. Продукт образует тонкую пленку на деревянной поверхности, содержащую антискользящую добавку. Как правило, устаревшая пленка слегка отслаивается. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть мылом и водой. Слегка затвердевшее масло рекомендуется смыть моющим средством для кистей "Пенсселипесу". |
| Уход | С поверхностью, обработанную маслом, необходимо очень осторожно обращаться в течение 1 недели с момента нанесения, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости, поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или шваброй приблизительно через 2 суток после обработки. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды). Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть. |
| ОХРАНА ТРУДА | Состав "Валтти Нон-Слип" не предполагает особых мер предосторожности. На продукт имеется паспорт техники безопасности. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | - |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.