|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 28.10.2008 | |
| Килпи покрытие для крыш | | [Килпи покрытие для крыш](http://www.tikkurila.ru/files/3564/kilpi.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3564/kilpi.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3564/kilpi.jpg) |
| **ТИП** | Водоразбавляемое акрилатное покрытие. Покрытие обладает эластичностью даже при низких температурах и долго сохраняет свой цвет под влиянием атмосферного воздействия. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для покрытия крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для покрытия крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для крыши Совершенно матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить валиком Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **2**  Расход на гладкую поверхность  **6** | |
| Базис | C | |
| Цвета | Колеруется в цвета для базиса С каталога "Деревянные фасады", каталога цветов для минеральных поверхностей "Фасад" и "Краски для металлических крыш". | |
| Цветовые каталоги | [Каталог цветов Краски для металлических крыш](http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/kraski_dlya_metallicheskih_krysh/) | |
| Степень блеска | Глубокоматовый | |
| Расход | 2–4 м²/л при 2-слойном нанесении на битумное покрытие. 4–6 м²/л при 2-слойном нанесении на загрунтованные лаком Аквакоут крыши из фиброцементных плит или крыш из бетонной черепицы. | |
| Тара | 2,7 л, 9 л, 18 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится кистью, малярной щеткой, валиком или распылением. Распыление под  высоким давлением: сопло 0,027"–0,029", разбавлять до 10 % по объему. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | Готова к окраске на следующий день. | |
| Стойкость к химикатам | Хорошая, также в морском и промышленном климате. | |
| Сухой остаток | Ок. 50%. | |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 741 6003 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4873/Kilpi_Basis_C.PDF) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и неповрежденной. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Окрасочные работы нельзя производить под прямыми солнечными лучами. | |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить грязи, пыли, мха и лишайника. При необходимости, крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит можно промыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто согласно инструкции по применению.  Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, соблюдая меры по работе с асбестом, определенные в местном или национальном законодательстве (в Финляндии: Постановление Правительства 1380/1994 и связанные с ним положения 318/2006 и 863/2010). | |
| Грунтование | Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит:  Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит грунтовать одним слоем эпоксидного лака "Аквакоут", разбавленного на 40-50 % водой. Загрунтованную крышу обработать покрытием для крыш "Килпи" в течение 1–2 суток после грунтования.   Битумные крыши:  Не требуют отдельного грунтования. | |
| Окраска | Перед применением покрытие тщательно перемешать. Наносить в два слоя. В случае нанесения распылением или валиком, отделать после нанесения первого слоя кистью или малярной щеткой. Для грунтовочной окраски разбавить водой примерно на 15 %. Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Во избежание разницы в оттенке рекомендуется смешать достаточное количество покрытия в одной емкости. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу". | |
| Уход | Загрязненную поверхность можно очистить не ранее, чем через две недели после нанесения покрытия осторожной водной промывкой без моющих средств. | |
| Ремонтная окраска | Для ремонтной окраски поверхности, ранее окрашенной "Килпи", применять то же покрытие для крыш "Килпи". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Раздражающее вещество. Содержит октилизотиазолон и оксид цинка. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания тумана от распыления. Избегать попадания химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Не сливать в канализацию. Хранить в недоступном для детей месте. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2702/KILPI_741-.pdf) | |
| Раздражающее вещество Раздражающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |