|  |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ01.01.2012 |
| Лиукуэстэ | Лиукуэсте[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/2985/liukueste.jpg)  |
| **ТИП** | Специальный порошок для придания грубости и противоскольжения поверхности. Содержит полые легкие силикатные микрошарики с максимальным размером 300 мкм. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола, как, например, Аквакоат, Бетолюкс, Бетолюкс Аква, Новопокс, Панссаримаали и Панссари Аква. |
|  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|   | ЛКМ для крыши  |
| Цвета | Серый. |
| Тара | 1/3 л (пр. 150 г). |
| Температура плавления | 1200-1350º С. |
| Твердость | 5 по шкале Мооса. |
| Средняя толщина стенки | 5-10% диаметра шарика |
| Плотность | 0,4 г/см3. |
| Хранение | Тару хранить плотно закрытой во избежание увлажнения и попадания пыли в порошок. |
| Код | 007 9200 |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4856/Panccarimaali_liykyeste_panccarimaali_0202_panccarimaali_0296_0357_0384.pdf) |
|  |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Обработка | В случае применения порошка против скольжения система окраски обязательно должна состоять минимум из 2 слоев краски и порошок добавляется в последний, т.е. верхний слой. Соотношение смешивания: банка порошка, т.е. 1/3 л (ок. 150 гр) на 10 л краски. Соответственно в 3 л краски добавляется чуть меньше трети содержания 1/3-литровой банки. Более подробная информация по применению и соотношении смешивания находится в технической спецификации на используемую краску. |
|  |
| **ОХРАНА ТРУДА**  | Состав порошка не предполагает наличие предупредительной маркировки. Работу выполнять с особой тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4888/LIUKUESTE_007_9200_MSDS_RUS.pdf)  |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.  |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - |
|  |