|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 | |
| Лиукуэстэ | | [Лиукуэсте](http://www.tikkurila.ru/files/2985/liukueste.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/2985/liukueste.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/2985/liukueste.jpg) |
| **ТИП** | Специальный порошок для придания грубости и противоскольжения поверхности. Содержит полые легкие силикатные микрошарики с максимальным размером 300 мкм. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для обеспечения сопротивления скольжению в качестве добавки к таким краскам для металлических крыш и пола, как, например, Аквакоат, Бетолюкс, Бетолюкс Аква, Новопокс, Панссаримаали и Панссари Аква. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для крыши | |
| Цвета | Серый. | |
| Тара | 1/3 л (пр. 150 г). | |
| Температура плавления | 1200-1350º С. | |
| Твердость | 5 по шкале Мооса. | |
| Средняя толщина стенки | 5-10% диаметра шарика | |
| Плотность | 0,4 г/см3. | |
| Хранение | Тару хранить плотно закрытой во избежание увлажнения и попадания пыли в порошок. | |
| Код | 007 9200 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4856/Panccarimaali_liykyeste_panccarimaali_0202_panccarimaali_0296_0357_0384.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Обработка | В случае применения порошка против скольжения система окраски обязательно должна состоять минимум из 2 слоев краски и порошок добавляется в последний, т.е. верхний слой.   Соотношение смешивания: банка порошка, т.е. 1/3 л (ок. 150 гр) на 10 л краски. Соответственно в 3 л краски добавляется чуть меньше трети содержания 1/3-литровой банки. Более подробная информация по применению и соотношении смешивания находится в технической спецификации на используемую краску. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Состав порошка не предполагает наличие предупредительной маркировки. Работу выполнять с особой тщательностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/4888/LIUKUESTE_007_9200_MSDS_RUS.pdf) | |
|  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |