|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012 | |
| Панссарипесу моющее средство | | [Панссарипесу моющее средство](http://www.tikkurila.ru/files/3557/Panssaripesu.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/3557/Panssaripesu.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/3557/Panssaripesu.jpg) |
| **ТИП** | Эмульгирующее моющее средство для мытья металлических крыш. Содержит аммиак. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначено для очистки и обезжиривания оцинкованных поверхностей перед окраской. Можно применять также для очистки ранее окрашенных поверхностей |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначено для очистки и обезжиривания оцинкованных поверхностей перед окраской. Можно применять также для очистки ранее окрашенных поверхностей |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для крыши Водоразбавляемые ЛКМ | |
| Тара | 3 л, 10 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Плотность | 1,0 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. | |
| Код | 006 1902 | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/4806/Panssaripesy.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Предварительная подготовка | Очистить поверхность от ржавчины скребком и корщеткой. С ранее окрашенных поверхностей удалить отслаивающуюся краску. | |
| Разбавление | Соотношение разбавления: 1 часть средства на 4 части воды. | |
| Очистка поверхностей | Нанести моющее средство на поверхность и очистить щеткой. Тщательно промыть чистой водой.   Перед окраской дать поверхности просохнуть. | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит аммиак. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА. Обеспечить эффективную вентиляцию. В случае попадания химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит менее 5 % неионных поверхностно-активных веществ и менее 5 % фосфатов. На продукт имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/2943/PANSSARIPESU_006-1902.pdf) | |
| Раздражающее вещество Раздражающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Слабые промывочные воды не наносят вред природе. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |
|  | | |