|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 30.05.2011 | |
| Ультра Праймер грунтовка и межслойная грунтовка | | [Ультра Пример](http://www.tikkurila.ru/files/5245/ULTRA-PRIMER_10L.jpg)  [[http://www.tikkurila.ru/images/magnify.gif](http://www.tikkurila.ru/files/5245/ULTRA-PRIMER_10L.jpg) Увеличить](http://www.tikkurila.ru/files/5245/ULTRA-PRIMER_10L.jpg) |
| **ТИП** | Акрилатная грунтовка и межслойная грунтовка для наружной окраски деревянных поверхностей. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Подходит для грунтования и межслойного грунтования новых, загрунтованных промышленным способом, или окрашенных ранее деревянных поверхностей перед нанесением покрывных красок семейства "Ультра" или краски ”Пика-Техо”. |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначена для грунтования и межслойного грунтования наружных дощатых стен, обшивочных досок, перил, заборов и т.п. поверхностей. |
|  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |  |
|  | ЛКМ для наружных стен Матовые ЛКМ Водоразбавляемые ЛКМ Наносить распылением Наносить кистью  Расход на шероховатую поверхность  **4**  Расход на гладкую поверхность  **9** | |
| Базис | AP и C | |
| Цвета | Белую краску базиса АР можно применять как таковую или колеровать близко к цвету покрывной краски. Цвет не является точным. | |
| Степень блеска | Матовая | |
| Расход | На пиленую поверхность – 4–6 м²/л. На строганную поверхность –7–9 м²/л. | |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. | |
| Растворитель | Вода | |
| Способ нанесения | Наносится кистью, щеткой или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"- 0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается  разбавить до 10 % по объему. | |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | На отлип – 1 час. В нормальных условиях следующий слой можно наносить через 2–4 часа. При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется. | |
| Сухой остаток | 40 %. | |
| Плотность | Ок. 1,3 кг/л. | |
| Хранение | Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения. | |
| Код | 698-серия | |
| Свидетельство о государственной регистрации | [Свидетельство о государственной регистрации](http://www.tikkurila.ru/files/5262/Ultra_Primer.pdf) | |
|  | | |
| **ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ** |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т.е. относительная влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура воздуха во время покрасочных работ и высыхания должна быть не ниже +5º С, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. | |
| Предварительная подготовка | Неокрашенные поверхности:  При необходимости, очистить неокрашенную или загрунтованную промышленным способом деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени и посторнних включений. Древесину загрунтовать по возможности на самой ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком "Валтти Похъюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Смолу удалить и сучки изолировать лаком "Оксалакка".   Ранее окрашенная поверхность:  Удалить отслаивающуюся краску скребком и очистить поверхность с помощью стальной щетки. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" согласно инструкции по применению. Нанести на очищенные до голого дерева поверхности грунтовочный антисептик "Валтти Похъюсте" или "Валтти Аквабейс". Затем загрунтовать эти участки грунтовкой ”УЛЬТРА Праймер”. | |
| Окраска | Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой до 10 %. Наносить грунтовку кистью, щеткой или распылением под высоким давлением с последующим выравниванием кистью. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно.   Покрывную окраску рекомендуется проводить как можно скорее после грунтования, однако не позднее, чем через 10 месяцев.   Нанести 1–2 слоя краски семейства "Ультра" или краски ”Пика-Техо” в зависимости от разницы в цвете подложки и состояния окрашиваемой поверхности. | |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску можно легко удалить с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу". | |
|  | | |
| **ОХРАНА ТРУДА** | Содержит октил-изотиацолин и оксид цинка. РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ. Избегать вдыхания тумана от распыления. Избегать попадания на кожу. Носить защитные перчатки. В случае проглатывания незамедлительно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Не допускать попадания в канализацию. Беречь от детей. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.[Паспорт техники безопасности](http://www.tikkurila.ru/files/5251/ULTRA_PRIMER_698_MSDS_RUS.pdf) | |
| Раздражающее вещество Раздражающее вещество |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | VAK/ADR - | |